| STANDARD: EN 1555 YELLOW MDPE GAS PIPE |
| --- |
| MARKING: GIS / PL2-2:2008 QUALGAS EN1555 (SIZE)mm* PE 80 TRACEABILITY SHIFT CODE GAS ‘XXX’ M PRODUCT CODE |
| Size (mm) | 20 x 2.3 | 25 x 2.3 | 32 x 3.0 | 63 SDR 11 |
| Wall Min Thickness (mm) Max | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 5.80 |
|  | 2.60 | 2.60 | 3.40 | 6.40 |
| Outside Min Diameter (mm) Max | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 63.00 |
|  | 20.30 | 25.30 | 32.30 | 63.40 |
| SDR | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Weight of 100M Coil (kg) Standard | 12.9 | 16.9 | 27.8 | 106.2 |
| Inside diameter of coiler (M) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
| Ovality (mm) (Coil) | 1.10 | 1.18 | 1.28 | 1.48 |
| # of rows | 50m = 5 rows 100m = 6 rows | 50m = 5 rows 100m = 6 rows | 50m = 5 rows 100m = 6 rows | 50m = 5 rows 100m = 6 rows |

‘

Comments:

* = For 20, 25 and 32mm pipe the OD * WT must be printed on the pipe

* = For 63mm pipe the OD and SDR must be printed on the pipe (no WT)

‘XXX’ = Incremental meter counter (every meter).